CAS No 10043-35-3

EINECS No 233-139-2

Specification

Boric Acid (H3BO3) 	99.99 – 100.20 %

Boric Oxide (B2O3) 	56.29 – 56.41 %

Typical 	Maximum

Sulphate (SO4) 		0.005 % 	0.01 %

Chloride (Cl) 			0.005 % 	0.0075 %

Iron (Fe) 			0.00015 % 	0.0003 %

Granulometry:-

Retained %

A.S.T.M. Sieve No.: 		20 (850μm) 	1.5 % max

# Bulk Density:-

MT/m3

Typical range 					0.85 – 0.95

Packaging:-

Packed in 25kg bags

40 bags per pallet